## Slide 1: Contact Angle and Contact radius
Chart: Contact angle
| 0 | 1.0600000000000005 | 2.0300000000000002 | 3 | 4.0500000000000007 | 5.0199999999999996 | 7.0500000000000007 | 9.07 | 11.010000000000002 | 13.04 | 15.059999999999999 | 17 | 19.03 | 21.05 | 22.990000000000002 | 25.02 | 27.040000000000003 | 29.070000000000004 | 31.01 | 33.03 | 35.06 | 36.989999999999995 | 39.019999999999996 | 41.05 | 43.070000000000007 | 45.010000000000005 | 47.040000000000006 | 49.06 | 51 | 53.03 | 55.05 | 56.989999999999995 | 59.02000000000001 | 61.040000000000006 | 63.070000000000007 | 65 | 66.06 | 67.03 | 68 | 68.44
 | 153.28 | 152.78 | 151.64 | 149.86 | 149.42 | 148.83 | 148.8 | 146.17 | 146.43 | 146.39 | 144.61 | 144.26 | 143.01 | 141.51 | 138.95 | 135.87 | 135.78 | 135.05 | 130.76 | 128.92 | 126.52 | 123.9 | 118.11 | 118.72 | 120.99 | 119.71 | 116.32 | 119.68 | 118.93 | 113.76 | 116.35 | 115.59 | 114.66 | 117.15 | 111.71 | 111.02 | 109.49 | 97.47 | 90.88 | 0
Chart: Contact radius
| 0 | 1.0600000000000005 | 2.0300000000000002 | 3 | 4.0500000000000007 | 5.0199999999999996 | 7.0500000000000007 | 9.07 | 11.010000000000002 | 13.04 | 15.059999999999999 | 17 | 19.03 | 21.05 | 22.990000000000002 | 25.02 | 27.040000000000003 | 29.070000000000004 | 31.01 | 33.03 | 35.06 | 36.989999999999995 | 39.019999999999996 | 41.05 | 43.070000000000007 | 45.010000000000005 | 47.040000000000006 | 49.06 | 51 | 53.03 | 55.05 | 56.989999999999995 | 59.02000000000001 | 61.040000000000006 | 63.070000000000007 | 65 | 66.06 | 67.03 | 68 | 68.44
 | 0.573 | 0.573 | 0.57 | 0.57 | 0.567 | 0.57 | 0.567 | 0.57 | 0.57 | 0.573 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.564 | 0.567 | 0.564 | 0.564 | 0.561 | 0.558 | 0.537 | 0.498 | 0.48 | 0.471 | 0.465 | 0.417 | 0.411 | 0.378 | 0.357 | 0.318 | 0.279 | 0.249 | 0.213 | 0.174 | 0.15 | 0.093 | 0

## Slide 2: Droplet volume
Chart: Volume
| 0 | 1.0600000000000005 | 2.0300000000000002 | 3 | 4.0500000000000007 | 5.0199999999999996 | 7.0500000000000007 | 9.07 | 11.010000000000002 | 13.04 | 15.059999999999999 | 17 | 19.03 | 21.05 | 22.990000000000002 | 25.02 | 27.040000000000003 | 29.070000000000004 | 31.01 | 33.03 | 35.06 | 36.989999999999995 | 39.019999999999996 | 41.05 | 43.070000000000007 | 45.010000000000005 | 47.040000000000006 | 49.06 | 51 | 53.03 | 55.05 | 56.989999999999995 | 59.02000000000001 | 61.040000000000006 | 63.070000000000007 | 65 | 66.06 | 67.03 | 68 | 68.44
spherical cap volume | 8.5978 | 8.1616 | 7.1627 | 6.0476 | 5.7187 | 5.5115 | 5.4106 | 4.4043 | 4.4978 | 4.5544 | 3.8976 | 3.7955 | 3.4605 | 3.1121 | 2.6249 | 2.1736 | 2.1622 | 2.0079 | 1.6166 | 1.4508 | 1.2939 | 1.1316 | 0.87729 | 0.80078 | 0.69969 | 0.5948 | 0.49275 | 0.54011 | 0.37808 | 0.29808 | 0.255 | 0.20881 | 0.14263 | 0.10569 | 0.061671 | 0.037698 | 0.019517 | 0.0086578 | 0.0017241 | 0
real volume | 3.943 | 3.8661 | 3.8028 | 3.6614 | 3.5979 | 3.4666 | 3.3185 | 3.1476 | 2.941 | 2.7355 | 2.5967 | 2.4184 | 2.2584 | 2.0832 | 1.9428 | 1.7868 | 1.6401 | 1.4864 | 1.3545 | 1.2199 | 1.0781 | 0.95515 | 0.84796 | 0.73285 | 0.64526 | 0.5623 | 0.49416 | 0.42742 | 0.35428 | 0.3007 | 0.24218 | 0.1911 | 0.14308 | 0.098341 | 0.063259 | 0.03248 | 0.017324 | 0.0051457 | 0.00075442 | 0
当体积比较大的时候，spherical cap 和实际体积有很大偏差. 在CCR部分不适用， 在CCA部分合适。

## Slide 3: Evaporation equation
where L is latent heat, rho is water density; Rtotal and Rthermal are thermal resistance related to substrate structure; rc is contact angle. Assuming spherical cap model
in CCA model as is independent of time.

## Slide 4: CCR part
液滴在contact angle减小到CCA model的值的时候开始发生由CCR 到CCA的transition. 此时的液滴，contact angle 是CCA时候的值，contact radius是CCR部分的值，用体积公式算发生transition时候的体积：
整个CCR持续的时间：

## Slide 5: CCA part
同时
所以有：
在CCA时候contact radius 的变化：

## Slide 6: Contact radius
可以预测contact radius 的表达式
同时也能计算出CCA持续的时间，忽略最后的mix model：

## Slide 7: Comparing of predicted contact radius

## Slide 8: Droplet volume with predicted contact radius

## Slide 9: Ratio of CCR and CCA
现在知道了CCR 和CCA分别持续的时间
所以CCR和CCA的比值，只与液滴最开始体积，contact radius以及CCA时候的 contact angle 有关, 可以解释normalize之后趋势相同的现象。

## Slide 10: Normalize